- ZAŁĄCZNIK NR  2

- SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/

- KONSERWACJA NAWIERZCHNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ I G RYS A MI

1.	Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konserwacji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz odbioru technicznego wykonanych robót. Konserwacja nawierzchni bitumicznej jest to określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania, związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu i pozwalające na uzyskanie równej nawierzchni jezdni.

2.	Zakres stosowania SST

SST ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzeń drogowych nawierzchni bitumicznej spowodowanych ruchem

drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi.

W zależności od rodzaju uszkodzeń rozróżnia się naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego:

porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez większych ubytków

płytkich do 2cm

średnich od 2cm do 5cm

głębokich powyżej 5cm z naruszeniem podbudowy

3.	Wykonanie robót, rodzaje materiałów do wykonania konserwacji nawierzchni bitumicznych,
sprzęt.

3 .1 Kruszywo

Do konserwacji nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy płukane odpowiadające wymaganiom normy.PNB-11112 klasy I gat.1, z tym, że wprowadza się zwiększone wymagania dotyczące czystości i zawartości ziaren nieforemnych:

A/ zawartość ziaren mniejszych od 0.075 mm odsianych na mokro, nie więcej niż 0.5% (m/m.) B/ zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż 20% (m/m.)

C/ do remontu należy stosować kruszywo o wąskich frakcjach uziarnienia 2-5/5-8/4-6.3 oraz 6.3-10 /w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2 frakcji grysów/, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza.

Dopuszcza cię stosowanie wąskich frakcji o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Wbudowane grysy muszą posiadać świadectwo jakości.

- 3 .2 Lepiszcze

Do konserwacji nawierzchni bitumicznych należy stosować kationową emulsję asfaltową szybkorozpadową spełniającą wymogi zawarte w specyfikacjach technicznych GDDP „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana" D-05.03.08:05.03.10 Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości

3 .3 Sprzęt Do wykonania konserwacji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami należy stosować:

- remonter (posiadający dwa zbiorniki na dwie frakcje grysu, kompresor o dużej wydajności tłoczonego powietrza,
zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pyły, drobne,
luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia, zbiornik na emulsję, urządzenie do produkcji i
wbudowania mieszanki /grys + emulsja /) lub

- skrapiarki do lepiszcza

- szczotki mechaniczne

- walce drogowe (nie dotyczy remontera)

3.4 Technologia robót

Naprawę ubytków w nawierzchni należy wykonać po uprzednim oczyszczeniu naprawianego miejsca z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń, bez obcięcia krawędzi ubytków. Przy dużych ubytkach należy stosować dwie frakcje grysów.

Emulsję i grysy po wbudowaniu należy zagęścić za pomocą walca drogowego ( nie dotyczy remontera )

1

Zużycie grysów w. g. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach - tabl. 1108/05, 1108/06 Zużycie emulsji w ilości 10% w stosunku do grysu (wagowo)

| Głębokość ubytków | Zużycie grysu kg/m2 | Zużycie emulsji kg/m2 | Zużycie materiałów Ogółem kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 cm | 26.80 | 2.68 | 29.48 |
| 2.0 cm | 37.90 | 3.79 | 41.69 |
| 2.5 cm | 49.00 | 4.90 | 53.90 |
| 3.0 cm | 60.10 | 6.01 | 66.11 |
| 3.5 cm | 71.20 | 7.12 | 78.32 |
| 4.0 cm | 82.30 | 8.23 | 90.53 |
| 4.5 cm | 93.40 | 9.34 | 102.74 |
| 5.0 cm | 104.50 | 10.45 | 114.95 |

4.0znakowanie robót

Ze względu na to, że konserwacja nawierzchni wykonywana jest pod ruchem, konieczne jest

właściwe oznakowanie odcinka robót.

Oznakowanie powinno  być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywana konserwacja

nawierzchni, od chwili rozpoczęcia robot aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca

robót.

- 5.Kontrola jakości robót

Roboty winny być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentami przetargowymi i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1 Badania i kontrola w trakcie konserwacji

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń nawierzchni należy kontrolować:

-czystość konserwowanej nawierzchni

-głębokość ubytków

-ilość /powierzchnię/ wykonanej konserwacji

-równość naprawianych uszkodzeń

-jakość użytych materiałów

6.Obmiar robótJednostką obmiaru jest  1 tona wbudowanej masy asfaltowej zgodnie z ofertą.

- 7.Odbiór robót

Odbiór robót objęty zleceniem dokonywany będzie przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego , Inspektora ds. budownictwa.

Odbiór robót polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego , Inspektora ds. budownictwa .

Badania przy odbiorze obejmują ocenę wizualną wyglądu zewnętrznego i jednorodności naprawionej

nawierzchni, równości oraz szczelności struktury i szorstkości.

Gotowość robót objętych odbiorem Wykonawca zgłasza na piśmie.

Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru do 7 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, złej jakości robót Wykonawca usunie wady w terminie

ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru.

Odbiór końcowy robót objętych umową będzie dokonywany po zakończeniu robot przez komisję

odbioru.

2

2

8. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej  1 m2 (jednego metra kwadratowego zgodnie z ofertą) naprawionej nawierzchni emulsją i grysami obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót
koszt użytych materiałów
transport i składowanie materiałów

- dostawę i pracę sprzętu do robót

przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania naprawy (ocena ubytków,

oczyszczanie)

wbudowanie lepiszcza i kruszywa

Kudowa Zdrój  01.07.2015r

- O